Table 1

Analytical results of trace elements and REEs（µg/g）of the copper ores

| Sample | YL-13 | YL-29 | YL-37 | YL-45 | YL-49 | YL-50 | Min | Max | Average |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 0.65 | 0.41 | 0.04 | 0.09 | 0.82 | 1.20 | 0.04 | 1.20 | 0.54 |
| Ag | 16.49 | 3.64 | 2.77 | 12.37 | 3.08 | 243.14 | 2.77 | 243.14 | 46.91 |
| Co | 12.77 | 70.54 | 70.77 | 36.36 | 106.80 | 262.35 | 12.77 | 262.35 | 93.26 |
| Cu | 12514.00 | 7544.73 | 5780.04 | 21262.00 | 8721.46 | 211340.00 | 5780.04 | 211340.00 | 44527.04 |
| Ni | 5.53 | 22.48 | 10.18 | 8.53 | 15.36 | 95.40 | 5.53 | 95.40 | 26.25 |
| Rb | 60.50 | 5.10 | 14.70 | 8.40 | 7.20 | 129.40 | 5.10 | 129.40 | 37.55 |
| Ba | 26.40 | 11.40 | 2.40 | 12.90 | 5.00 | 13.40 | 2.40 | 26.40 | 11.92 |
| Th | 4.89 | 2.07 | 0.37 | 0.23 | 0.17 | 0.46 | 0.17 | 4.89 | 1.36 |
| U | 1.61 | 3.58 | 0.78 | 1.80 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 3.58 | 1.55 |
| Ta | 1.02 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 1.02 | 0.21 |
| Nb | 7.69 | 2.17 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 2.11 | 0.72 | 7.69 | 2.36 |
| Pb | 473.37 | 15.23 | 13.32 | 14.16 | 36.31 | 17935.30 | 13.32 | 17935.30 | 3081.28 |
| Sr | 39.70 | 12.00 | 6.80 | 7.00 | 6.90 | 2.50 | 2.50 | 39.70 | 12.48 |
| Zr | 68.10 | 29.90 | 20.60 | 18.00 | 15.40 | 57.10 | 15.40 | 68.10 | 34.85 |
| Hf | 2.74 | 0.87 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 2.12 | 0.47 | 2.74 | 1.20 |
| La | 1.55 | 7.90 | 1.21 | 6.28 | 5.79 | 2.70 | 1.21 | 7.90 | 4.24 |
| Ce | 4.89 | 14.45 | 2.35 | 8.49 | 9.02 | 4.88 | 2.35 | 14.45 | 7.35 |
| Pr | 1.24 | 3.34 | 0.65 | 1.73 | 1.52 | 0.59 | 0.59 | 3.34 | 1.51 |
| Nd | 7.73 | 15.86 | 2.87 | 7.11 | 5.69 | 2.33 | 2.33 | 15.86 | 6.93 |
| Sm | 2.21 | 3.62 | 0.64 | 1.73 | 0.97 | 0.47 | 0.47 | 3.62 | 1.61 |
| Eu | 0.43 | 0.67 | 0.34 | 0.91 | 0.35 | 0.11 | 0.11 | 0.91 | 0.47 |
| Gd | 2.21 | 3.79 | 0.80 | 2.35 | 1.06 | 0.50 | 0.50 | 3.79 | 1.79 |
| Tb | 0.38 | 0.61 | 0.13 | 0.41 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.61 | 0.30 |
| Dy | 2.33 | 3.62 | 0.88 | 2.68 | 0.96 | 0.56 | 0.56 | 3.62 | 1.84 |
| Ho | 0.47 | 0.74 | 0.19 | 0.58 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.74 | 0.38 |
| Er | 1.36 | 2.13 | 0.60 | 1.74 | 0.61 | 0.34 | 0.34 | 2.13 | 1.13 |
| Tm | 0.21 | 0.33 | 0.10 | 0.25 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.17 |
| Yb | 1.25 | 1.84 | 0.66 | 1.49 | 0.56 | 0.29 | 0.29 | 1.84 | 1.02 |
| Lu | 0.20 | 0.28 | 0.12 | 0.23 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.16 |
| Y | 15.39 | 26.19 | 8.73 | 25.62 | 9.38 | 3.58 | 3.58 | 26.19 | 14.81 |
| ΣREE | 26.46 | 59.17 | 11.53 | 35.97 | 27.05 | 13.08 | 11.53 | 59.17 | 28.88 |
| LREE | 18.04 | 45.84 | 8.05 | 26.24 | 23.34 | 11.09 | 8.05 | 45.84 | 22.10 |
| HREE | 8.42 | 13.34 | 3.48 | 9.73 | 3.72 | 1.99 | 1.99 | 13.34 | 6.78 |
| LREE/HREE | 2.14 | 3.44 | 2.31 | 2.70 | 6.28 | 5.56 | 2.14 | 6.28 | 3.74 |
| LaN/YbN | 0.89 | 3.08 | 1.31 | 3.02 | 7.45 | 6.65 | 0.89 | 7.45 | 3.73 |
| δEu | 0.58 | 0.55 | 1.43 | 1.37 | 1.04 | 0.68 | 0.55 | 1.43 | 0.94 |
| δCe | 0.82 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.91 | 0.62 | 0.91 | 0.73 |